**ПАСПОРТ №**

**Партия №**

Щебеночно-песчаная смесь фр. 0-20 мм из осадочной горной породы

известняк Михайловского месторождения.

Отгружено в адрес:

Поставщик: ООО «Прогресс XXI век»

Изготовитель: ООО «Михайловский карьер»

г. Михайловск Свердловской области, ул. Известковая, 1а

Дата выдачи паспорта:

Количество:

Номера вагонов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателей | | ГОСТ 25607-2009(С2) | Фактический  результат | |
| Полный остаток , % по массе, на ситах с размером отверстий, мм | | | | |
| 40 | | 0 | 0 | |
| 20 |  | 0-10 | | 13,15 |
| 10 |  | 10-35 | | 51,04 |
| 5,0 |  | 25-50 | | 75,41 |
| 2,5 |  | 35-65 | | 83,21 |
| 0,63 |  | 55-80 | | 93,76 |
| 0,16 |  | 65-90 | | 99,55 |
| 0,05 |  | 75-92 | | 99,92 |
| Марка по дробимости |  | Не ниже 800 | | М800 |
| Влажность % |  | До 10% | | 3,82% |
| Содержание глинистых и пылевидных частиц , методом набухания % | | До 0,50% | 0,48% | |
| Содержание глины в комках,% не более | | До10% | 0,28% | |
| Содержание глинистых и пылевидных частиц ,% | | До 5% | 2,36% | |
| Содержание зерен пластинчатой(лещадной) и игловатой форм,% | | До35% | 18,52% | |
| Морозостойкость | | Не ниже F 150 | F 150 | |
| Насыпная плотность | | тн/м3 | 1,52 тн\м³ | |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | | 1 класс | 121,51 Бк/кг (1 класс) | |

Лаборант ФМИ:

Мастер погрузки: