**ПАСПОРТ №**

**Партия №**

 Песок дробленый фр. 0-4мм

(Песок дробленый для дорожного строительства ГОСТ 32730-2014)

 Отгружено в адрес:

 Поставщик: ООО «Прогресс XXI век»

 Изготовитель: ООО «Михайловский карьер»

 г. Михайловск Свердловской области, ул. Известковая, 1а

 Дата выдачи паспорта:

 Количество:

 Номера вагонов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиепоказателей | ГОСТ 32730-2014(нормативное значение) | Фактическоезначение |
|  Полный остаток , % по массе, на ситах с размером отверстий, мм Сито |
| Полный остаток на сите с размером ячеек0,5 мм,% по массе | От 55 до 75Для группы крупный | 68,1 (крупный) |
|  Св. 8 | Для II класса2,0 | Для II класса0,5 |
|  Св.4 |  12,0 | 1,2 |
| Менее 0,125 |  |  10,0 | 7,1 |
| Модуль крупности |  | Св.2,8до3,3(для группы крупный) | 3,12 |
| Влажность, % |  | До 8 | 3,08 |
| Содержание глинистых и пылевидных частиц ,% | Для II классаДо 10 | 7,1 (по II классу) |
| Содержание глинистых и пылевидных частиц методом набухания,% | Не нормируется | 1,27 |
| Содержание глины в комках,% не более | Для II классаДо 2,0 | 0,1 |
| Насыпная плотность, тн/м³ | Не нормируется | 1,45тн/м³ |
| Истинная плотность, г/см³ | 2,0 до 3,5 | 3,0 |
| Пустотность,% по массе | Не нормируется | 37,3 |
| Дробимость, потеря массы при испытании в насыщенном водой состоянии,(по фр.от 4 до 8 мм) | Св.10до12вкл.Для марки 1200 | 10,6 (М1200) |
| Наличие неорганических примесей | Светлее или темнее эталона | Светлее эталона |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | 1 класс | 121,51 Бк/кг (1 класс) |

#

Лаборант ФМИ:

Мастер погрузки: