**ПАСПОРТ №**

Партия №

На песок из отсевов дробления фракции 0-5

(песок из отсевов дробления для дорожного строительства ГОСТ 8736-2014)

Отгружено в адрес:

Поставщик: ООО «Прогресс XXI век»

Изготовитель: ООО «Михайловский карьер»

г. Михайловск Свердловской области, ул. Известковая, 1а

Дата выдачи паспорта:

Количество:

Номера вагонов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателей | | ГОСТ 8736-2014 | Фактический  результат |
| Полный остаток , % по массе, на ситах с размером отверстий, мм  Сито | | | |
| 10 | | 0-5 | 0,38 |
| 5 | | 0-40 | 34,24 |
| 2,5 |  | 20-55 | 52,32 |
| 1,25 |  | 55-87 | 73,47 |
| 0,63 |  | 75-98 | 84,28 |
| 0,315 |  | 80-100 | 87,17 |
| 0,16 |  | - | 91,14 |
| 0,071 |  | - | 94,12 |
| Модуль крупности |  | - | 3,5 |
| Марка по дробимости |  | Не ниже 800 | М1000 |
| Влажность % |  | До 10% | 3,24% |
| Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы щебня по массе, % | | IIIгр.от15до25% | 17,86% |
| Пыльность общая % | | До10% | 5,48% |
| Содержание глинистых и пылевидных частиц ,методом набухания % | | До 0,50% | 0,48% |
| Содержание глины в комках,% не более | | 0,25% | 0,10% |
| Содержание глинистых и пылевидных частиц менее 5 сита,% | | ДО 20% | 15,60% |
| Морозостойкость | | Не ниже F 150 | F 150 |
| Насыпная плотность | | тн/м3 | 1,5 тн/м³ |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | | 1 класс | 121,51 Бк/кг (1 класс) |

# 

Мастер ПРУ:

Лаборант ФМИ: