**ПАСПОРТ №**

**Партия №**

Щебеночно-песчаная смесь фр. 0-80 мм из осадочной горной породы

известняк Михайловского месторождения.

 Отгружено в адрес:

 Поставщик: ООО «Прогресс XXI век»

 Изготовитель: ООО «Михайловский карьер»

 г. Михайловск Свердловской области, ул. Известковая, 1а

 Дата выдачи паспорта:

 Количество:

 Номера вагонов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиепоказателей | ГОСТ 25607-2009(С4) | Фактическийрезультат |
|  Полный остаток , % по массе, на ситах с размером отверстий, мм  |
|  100 | 0 | 0 |
| 80 |  | 0-10 | 1,92 |
| 40 |  | 15-35 | 20,34 |
| 20 |  | 28-55 | 40,87 |
| 10 |  | 40-70 | 59,36 |
| 5 |  | 50-80 | 74,72 |
| 2,5 |  | 60-85 | 82,84 |
|  0,63 |  | 80-95 | 93,96 |
|  0,16 |  | 91-97 | 95,83 |
|  0,05 |  | 95-100 | 98,12 |
| Марка по дробимости |  | Не ниже 800 | М 800 |
| Влажность % |  | - | 3,24% |
| Содержание глинистых и пылевидных частиц , методом набухания % | До 0,50% | 0,48% |
| Содержание глинистых и пылевидных частиц ,% | До 5% | 1,88% |
| Содержание зерен пластинчатой(лещадной) и игловатой форм,% | До35% | 17,36% |
| Содержание глины в комках,% не более | До 20 % | 0,25% |
| Марка щебня по пластичности | Пл 1 (до 1 вкл.) | Пл1 |
| Марка щебня по водостойкости | В1 (до 1 вкл.) | В 1 |
| Марка по морозостойкости | Не ниже F 150 | F 150 |
| Содержание дробленых зерен в щебне | До 5% | 2,41% |
| Коэффициент фильтрации готовых смесей | Не менее 1 м\сут | 3,2 м\с |
| Насыпная плотность | тн\м³ | 1,46 тн\м³ |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | 1 класс | 121,51 Бк/кг (1 класс) |

Лаборант ФМИ:

Мастер погрузки: