**ПАСПОРТ №**

**Партия №**

на щебень фракции 150-300 мм

(Щебень и гравии из плотных пород для строительных работ ГОСТ 8267-93)

Отгружено в адрес:

Поставщик: ООО «Прогресс XXI век»

Изготовитель: ООО «Михайловский карьер»

г. Михайловск Свердловской области, ул. Известковая, 1а

Дата выдачи паспорта:

Количество:

Номера вагонов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Требования ГОСТ 8267-93 | Результат испытания |
| 1. Фракция | 150-300мм | 150-300мм |
| 2. Зерновой состав, полные остатки  на контрольных ситах, % по массе  Сито 400мм  Сито 300мм  Сито250 мм  Сито150 мм  Менее 150мм | 0  До 10  -  От 90до100  До 10 | 0  7,82  -  93,66  6,34 |
| 3. Марка по дробимости | Не ниже 600 | М 800 |
| 4. Насыпная плотность | тн\м³ | 1,30тн\м³ |
| 5. Содержание зерен пластинчатой  (лещадной) и игловатой формы,  % по массе. | Св.15% до25% IIIгр. | 17,84% |
| 6. Содержание зерен слабых пород  % по массе. | Не более 10 | 4,20% |
| 7. Содержание глины в комках,  % по массе. | Не более 0,25% | 0,24% |
| 8. Содержание пылевидных и  глинистых частиц, % по массе. | Не более 2% | 0,68% |
| 9. Марка по истираемости | Не ниже И1 | И1 |
| 10. Марка по морозостойкости | Не ниже F 150 | F 150 |
| 11. Удельная эффективная активность  естественных радионуклидов, Бк/кг. | 1 класс | 121,51 Бк/кг |

Лаборант ФМИ:

Мастер погрузки: