**ПАСПОРТ №**

**Партия №**

на щебень фракции 20-40

(Щебень и гравии из плотных пород для строительных работ ГОСТ 8267-93)

Отгружено в адрес:

Поставщик: ООО «Прогресс XXI век»

Изготовитель: ООО «Михайловский карьер»

г. Михайловск Свердловской области, ул. Известковая, 1а

Дата выдачи паспорта:

Количество:

Номера вагонов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Требования ГОСТ 8267-93 | Результат  испытания |
| 1. Фракция | 20-40мм | 20-40мм |
| 2. Зерновой состав, полные остатки на контрольных ситах, % по массе  50мм.  40 мм.  30 мм.  20 мм.  менее 20 | До 0,5  до10  от 30до 60  90-100  до 10 | 0  8,34  58,61  93,50  6,50 |
| 3. Марка по дробимости | Не ниже 800 | М 600 |
| 4. Насыпная плотность | тн/м3 | 1,41 |
| 5. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе. | От15до25% IIIгр | 19,18% |
| 6. Влажность. | До 10% | 2,2% |
| 7. Содержание глины в комках,  % по массе. | Не более 0,25% | 0,20% |
| 8. Содержание пылевидных и  глинистых частиц, % по массе. | Не более 2% | 1,3% |
| 9. Марка по истираемости | Не ниже И1 | И1 |
| 10. Марка по морозостойкости | Не ниже F 50 | F 150 |
| 11. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг. | 1 класс | 121,51 Бк/кг |

Лаборант ФМИ:

Мастер погрузки: