**ПАСПОРТ №**

**Партия №**

На щебень фракции 5-20 мм

(Щебень и гравии из плотных пород для строительных работ ГОСТ 8267-93)

Отгружено в адрес:

Поставщик: ООО «Прогресс XXI век»

Изготовитель: ООО «Михайловский карьер»

г. Михайловск Свердловской области, ул. Известковая, 1а

Дата выдачи паспорта:

Количество:

Номера вагонов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Требования ГОСТ 8267-93 | Результат  испытания |
| 1. Фракция | Фракция 5-20 мм | 5-20мм |
| 2. Зерновой состав, полные остатки на контрольных ситах, % по массе  25мм  20 мм  12,5 мм  5 мм  Менее 5 сита | До 0,5  до10  от 30до 60  90-100  до 10 | 0  0,05  37,33  99,67  0,33 |
| 3. Марка по дробимости | М 1200  (до 11 %) | М 1200  (10,36%) |
| 4. Насыпная плотность | тн/м3 | 1,42т/м3 |
| 5. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе. | до10%( Iгруппа) | 4,8% |
| 6. Влажность | До 10% | 0,98 % |
| 7. Содержание глины в комках,  % по массе | Не более 0,25% | 0% |
| 8. Содержание пылевидных и  глинистых частиц, % по массе | Не более 2% | 0,96% |
| 9. Марка по истираемости | Не ниже И1 | И 1 |
| 10. Марка по морозостойкости | Не ниже F 150 | F 150 |
| 11. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | 1 класс | 121,51 Бк/кг |

Лаборант ФМИ:

Мастер погрузки: