**ПАСПОРТ №**

**Партия №**

На щебень фракции 5-20 мм

 (Щебень и гравии из плотных пород для строительных работ ГОСТ 8267-93)

 Отгружено в адрес:

 Поставщик: ООО «Прогресс XXI век»

 Изготовитель: ООО «Михайловский карьер»

 г. Михайловск Свердловской области, ул. Известковая, 1а

 Дата выдачи паспорта:

 Количество:

 Номера вагонов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Требования ГОСТ 8267-93 |  Результатиспытания |
| 1. Фракция | Фракция 5-20 мм | 5-20мм |
| 2. Зерновой состав, полные остатки на контрольных ситах, % по массе 25мм 20 мм 12,5 мм 5 мм Менее 5 сита | До 0,5до10от 30до 6090-100до 10 | 00,0537,3399,670,33 |
| 3. Марка по дробимости | М 1200(до 11 %) | М 1200(10,36%) |
| 4. Насыпная плотность | тн/м3 | 1,42т/м3 |
| 5. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе. |  до10%( Iгруппа) | 4,8% |
| 6. Влажность | До 10% | 0,98 % |
| 7. Содержание глины в комках, % по массе | Не более 0,25% | 0% |
| 8. Содержание пылевидных и  глинистых частиц, % по массе | Не более 2% | 0,96% |
| 9. Марка по истираемости | Не ниже И1 | И 1 |
| 10. Марка по морозостойкости | Не ниже F 150 | F 150 |
| 11. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | 1 класс | 121,51 Бк/кг |

Лаборант ФМИ:

Мастер погрузки: