**ПАСПОРТ №**

**Партия №**

на щебень фракции 70-150мм

(Щебень и гравии из плотных пород для строительных работ ГОСТ 8267-93)

 Отгружено в адрес:

 Поставщик: ООО «Прогресс XXI век»

 Изготовитель: ООО «Михайловский карьер»

 г. Михайловск Свердловской области, ул. Известковая, 1а

 Дата выдачи паспорта:

 Количество:

 Номера вагонов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Требования ГОСТ 8267-93 | Фактическоезначение |
| 1. Фракция | 70-150 | 70-150 |
| 2. Зерновой состав, полные остатки на контрольных ситах, % по массе200 мм.150 мм.120 мм.70 мм.менее 70 | 0до 1090-100до 10 | 02,578,5890,29,36 |
| 3. Марка по дробимости | Не ниже 600 | М 600 |
| 4. Насыпная плотность |  | 1,30 |
| 5. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе. | Св15до25 3гр. | 17,68% |
| 6. Содержание зерен слабых пород % по массе. | Не более 5 | 4,12% |
| 7. Содержание глины в комках, % по массе. | Не более 0,25% | 0,23% |
| 8. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе. | Не более 2% | 0,56% |
| 9. Марка по истираемости | Не ниже И1 | И1 |
| 10. Марка по морозостойкости | Не ниже F 50 | F 150 |
| 11. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг. | 1 класс | 121,51 Бк/кг |

Лаборант ФМИ:

Мастер погрузки: